Пошаговая инструкция укладки рулонных покрытий EcoStep

Шаг 1.  Подготовка основания

Поверхность, на которую будет укладываться покрытие, должна быть прочной, ровной, сухой и очищенной от загрязнений. Очищенное основание грунтуют и шпаклюют. Плотные, водонепроницаемые поверхности, например литой асфальт, должны быть прошпаклеваны достаточно толстым слоем (не менее 2 мм). В процессе подготовки основания следует руководствоваться рекомендациями фирмы-изготовителя шпаклевки и строго соблюдать предписанные величины остаточной влажности.

Шаг 2. Раскрой

| РРаскатайте рулон вдоль стены. ННа этом этапе важно дать покрытию отлежаться в течение 1 суток (24 час.). За это время произойдёт полное выравнивание покрытия после длительного хранения в свёрнутом состоянии. Нарезанные полосы должны приобрести температуру близкую к комнатной температуре. РРаскроите рулон таким образом, чтобы каждый конец рулона имел припуск - заворачивался внахлёст на нижнюю часть стены примерно на 15-20 см. Основное назначение припусков – снизить риски, обусловленные кривизной стен – не все помещения имеют прямые углы = 90 ° (см. фото). Если Ваше помещение не имеет прямоугольной формы, необходимо учесть это при заказе покрытия! - рассчитать дополнительную длину для того, чтобы создать идеальное ровное покрытие. Таким образом произведите раскрой всех рулонов. Убедитесь, что нарезанные полосы плотно (впритык) прилегают друг к другу, и под ними нет никаких неровностей. |  |
| --- | --- |

Шаг 3. Выравнивание

| Вам понадобятся: 1) стандартный нож для нарезки резиновых покрытий или любой острый инструмент с металлическим лезвием; 2) металлическая линейка для замеров. На этом этапе укладки покрытия у каждой полосы срезаются оставленные припуски. Важно срезать припуск несколькими проходами, каждый раз подгоняя край и добиваясь ровного и плотного (без зазоров) прилегания всех краёв и стыков. Убедитесь в том, что Ваш нож для нарезки хорошо наточен! Тупой инструмент не обеспечит качественную нарезку. |  |
| --- | --- |

Шаг 4. Нанесение связующего.

| Вам понадобятся: - зубчатый шпатель 16-20см для нанесения связующего; - широкий прямоугольный шпатель для забора связующего из ведра; - ведро для смешивания компонентов связующего. Для нанесения связующего отогните первую полосу на 0,6м вдоль от стены по всей длине. Обеспыльте пылесосом поверхность основания перед нанесением связующего. Зубчатым шпателем нанесите связующее EcoStep A-121 равномерным слоем по всей поверхности основания. Для этого Вам потребуется зубчатый шпатель 16-20 см (мы не рекомендуем использовать шпатели бОльшего размера, например, т.к. получится перерасход связующего, которое в дальнейшем будет выдавливаться между стыками). Расход связующего: 0,7-1кг/кв.м в зависимости от качества подготовленного основания. Во время проведения работ по укладке резиновых рулонных покрытий и до тех пор, пока клей не схватится, температура поверхности основания не должна быть ниже +15°С, а относительная влажность не выше 75%. Для того, чтобы доставать связующее из ведра используйте широкий прямоугольный шпатель. Это обеспечит чистоту вашего зубчатого шпателя, которым вы распределяете связующее по поверхности основания. Нанесите связующее на всю поверхность основания под отогнутой частью полосы. Не следует наносить толстый слой клея, т.к. от излишков клея на поверхности покрытия могут образовываться неровности. Уложите отогнутую половину полосы на слой связующего. Выполните последние корректировки перед тем, как полоса полностью приклеится. Для дальнейшего приклеивания покрытия необходимо отогнуть вторую половину первой полосы и первую половину второй полосы. На освободившуюся поверхность основания нанесите связующее равномерным слоем, как было описано выше. Будьте особенно аккуратны при приклеивании – важно, чтобы края полос плотно прилегали друг к другу. При правильной укладке покрытий швы должны быть почти не заметными. Во избежание загрязнения краёв материала можно использовать малярный бумажный скотч. При отсутствии скотча клей, попавший на поверхность покрытия, удаляется х/б материалом, смоченным в толуоле или ацетоне. Избыток клея необходимо удалять до его высыхания - в течение 10-15 минут после его попадания на поверхность покрытия. По описанному алгоритму укладываются все полосы рулонного покрытия. После приклеивания к основанию всех полос, покрытие рекомендуется прокатать катком весом 50кг в течение 20-25 мин. для лучшего сцепления с поверхностью основы. Эксплуатировать покрытие можно не ранее, чем через 24 часа после укладки! |  |
| --- | --- |

# Text boxes

Покрытие EcoStep Fitness  разработано для устройства полов в:                                                                                                                                                                                                   фитнес-центрах                                                                   тренажёрных залах                                                                                                                                 универсальных cпортивных залах                         помещениях для занятий тяжёлой атлетикой                                                                          залах со спортивным оборудованием

любых помещениях, где имеет место существенная силовая и ударная нагрузка на пол.

EcoStep Fitness удобно укладывать - покрытие не требует применения специального монтажного оборудования  и высококвалифицированных укладчиков.

Инструкция по укладке

2014

Резиновые рулонные покрытия

3

13

2

1

3

8

9

10

9