| Рекомендации по укладке резиновой плитки на жёсткую, ровную поверхность |
| --- |
| Выбор плитки: | Резиновая плитка EcoStep с ровным основанием, толщиной 10… 40 мм |
| Требования к поверхности: | Бетон: бетонная стяжка должна быть ровной, не допускаются рыхлые, крошащиеся компоненты, загрязнения, отслаивания, лунки от гравия. Обязательным условием подготовки является удаление цементной и др. пыли и загрязнений, например промышленным пылесосом. Для лучшего сцепления с поверхностью необходима предварительная грунтовка. Асфальт: не допускаются пластические деформации, признаки размягчения при повышенных температурах, трещины, разломы. Для лучшего сцепления с поверхностью необходима предварительная грунтовка полиуретанами. |
| Монтаж: | При подготовке поверхности следует выполнить уклоны 1-2% для стока воды. Для лучшей адгезии плитки с поверхностью рекомендуется предварительная обработка праймером. В качестве праймера можно использовать смесь полиуретанового связующего и скипидара в пропорции 1:1. Средний расход смеси праймера и скипидара составляет 250 гр. смеси на 1 кв. м. На поверхность нанести полиуретановое связующее, равномерно распределить шпателем или валиком, прижать плитку. Проследить, чтобы основание плитки плотно легло на поверхность, при этом полиуретановый клей не должен выдавливаться через стыки на плитку. Средний расход связующего – 0,8- 1,5 кг на кв. м. Рекомендуемый клей А -121 (поставляется в таре-23 кг) Время окончательного застывания клея зависит от температурных условий и влажности. При температуре поверхности и воздуха выше 10°С площадка с приклеенной плиткой может эксплуатироваться через сутки. |

| Рекомендации по монтажу резиновой плитки на песчано-гравийную поверхность |
| --- |
| Выбор плитки: | Резиновая плитка EcoStep с рельефным основанием, толщиной 30… 40 мм |
| Требования к поверхности: | Монтаж осуществляется на подготовленную (уплотненную и выровненную) сыпучую основу: песок, отсев, грунт. |
| Монтаж: | Резиновая плитка с рельефным основанием надежно фиксируется на песчаной основе. Для стыковки боковых поверхностей плитки используются соединительные пластиковые втулки (втулки поставляются в комплекте с плиткой). Такое крепление препятствуют смещению плитки относительно друг друга при укладке и эксплуатации. В качестве ограничителей площадки необходимо устанавливать бордюры по периметру площадки или дорожек. Рекомендуется использовать резиновый бордюр EcoStep. Покрытие, уложенное на песчано-гравийную основу, имеет естественный дренаж: вода, проходя сквозь плитку и стыки, попадает в грунт. |

# Text boxes

Резиновая плитка EcoStep производится двух видов.

И выбор плитки покупателем напрямую зависит от поверхности, на которую требуется уложить данное покрытие.

| Резиновая плитка EcoStep с ровным основанием. |
| --- |
|  | Предназначена для укладки на жёсткую ровную поверхность – асфальт, бетон, цементная стяжка внутри помещений и др. |
| Резиновая плитка EcoStep с рельефным основанием. |
|  | Предназначена для укладки на грунт, сыпучую основу. |

| Резиновые покрытия EcoStep одобрены Союзом производителей травмобезопасных резиновых покрытий для детских и спортивных площадок АНО «Новый шаг» |  |
| --- | --- |

Менеджер направления:

Рекомендации по укладке

2015

Травмобезопасная резиновая плитка EcoStep